## Slide 1
ALIAJE METALICE CU PROPRIETATI TERMICE SI ELASTICE SPECIALE
Consideratii generale
Aliaje cu coeficient termic de dilatare liniara  reglementat
3. Aliaje cu modul de elasticitate constant

## Slide 2
In multe domenii (industria constructoare de masini, ind. de constructii metalice)
materiale pentru anumite intervale de temperaturi de lucru, cu valori strict reglementate ale unor proprietati fizice
coeficientul termic de dilatare liniara 
coeficientul de temperatura al modulului e elasticitate .
Acesti coeficienti stabilesc caracterul variatiei dimensionale a piesei precum si modulul de elasticitate al aliajului la incalzire.
Coeficientul termic de dilatare liniara  se determina cu ajutorul unui dilatometru, pe baza dilatarii relative a probei intr-un interval de temperatura dat.
Conform regulii Kurnakov, in situatia in care componentii chimici ai aliajului formeaza o solutie solida, atunci coeficientul termic de dilatare liniara  al aliajului variaza dupa o curba cuprinsa intre valorile corespunzatoare componentilor puri. Coeficientul termic de dilatare liniara  creste odata cu cresterea temperaturii (figura de mai jos).
Curba de dilatare a aliajelor
la cresterea temperaturii

## Slide 3
 Exceptie de la aceasta regula o reprezinta aliajele Fe-Ni, pentru care in intervalul 30 - 45% Ni apare o anomalie legata de efectul de non-variatie al lui  cu temperatura (Figura 2).
 Cea mai mica valoare a coeficientului termic de dilatare liniara  in intervalul de temperaturi -100  +100°C o are aliajul Fe-36%Ni. Acest aliaj a fost descoperit de francezul Guillaume in 1897 fiind denumit invar (in latina - neschimbat) datorita valorilor minime ale dilatarii termice.
Figura 2 - Coeficientul termic de dilatare liniara  pentru aliajele Fe-Ni

## Slide 4
 Pentru metalele cu retea cristalina cubica coeficientul liniar de dilatare termica  este izotrop - valorile acestuia nu depind de orientarea retelei cristaline sau de orientarea texturii. Coeficientul termic de dilatare volumica este de trei ori mai mare decat coeficientul termic de dilatare liniara .
Pentru aliajele Fe-Ni de tip invar, pe langa valorile mici ale lui , mai apare inca o anomalie legata de coeficientul de temperatura al modulului de elasticitate    creste sau ramane constant odata cu cresterea temperaturii
In orice corp solid, inclusiv un metal, prin incalzirea acestuia se constata o scadere a coeficientului de temperatura al modulului de elasticitate, ce reprezinta o masura a fortelor de legatura interatomica.
In aliajele cu efect invar, coeficientul de temperatura al modulului de elasticitate creste sau ramane constant odata cu cresterea temperaturii. Valoarea maxima a acestui coeficient o are tot aliajul Fe-Ni cu 36 % Ni (Figura 3).

## Slide 5
Alegerea anumitor compozitii chimice permite elaborarea unor aliaje pentru care coeficientul termic al modulului de elasticitate practic nu depinde de temperatura. Aliajele care au un modul de elasticitate constant intr­un interval larg de temperaturi se numesc aliaje tip elinvar.
Figura 3 - Coeficientul de temperatura al modulului de elasticitate al aliajelor Fe-Ni

## Slide 6
Explicatia comportamentului anormal al aliajelor invar si elinvar este de natura feromagnetica:
Aliajele feromagnetice Fe-Ni de tip invar poseda o magnetostrictiune volumica mare, care reprezinta o crestere a volumului pe baza campului magnetic interior.
Prin incalzire are loc o scadere a magnetostrictiunii. Deasupra temperaturii Curie deformatiile magnetostrictive dispar in intregime, datorita faptului ca metalul trece in stare paramagnetica.

## Slide 7
Magnetostrictiunea – reprezinta o proprietate a materialelor feromagnetice prin care acestea isi schimba forma cand sunt supuse unui camp magnetic.
Acest efect a fost identificat prima data in 1842 de catre James Joule prin observarea unei probe de nichel.
Explicatia: Materialele feromagnetice au o structura interna impartita in domenii, care fiecare reprezinta regiuni de polarizare magnetica uniforma. In momentul cand asupra corpului se aplica un camp magnetic, limitele intre aceste domenii aluneca intre ele, domeniile rotindu-se, efect ce provoaca schimbari in dimensiunile materialului.
Materialele magnetostrictive pot transforma energia magnetica in energie cinetica, sau invers.

## Slide 8
Cobaltul manifesta la temp. camerei cea mai mare magnetostrictiune a unui element chimic pur.
Dintre aliaje, cea mai ridicata magnetostrictiune o are Terfenol - D (Ter de la terbium, Fe de la fier, NOL de la Naval Ordnance Laboratory si D de la dysprosium). Terfenol-D ( TbxDy1-xFe2 ), este cel mai utilizat material magnetostrictiv din aplicatiile de inginerie.
Coeficientul termic de dilatare liniara  creste la incalzire ca urmare a scaderii energiei de legatura interatomica. Aceasta crestere este compensata de scaderea magnetostrictiunii ca rezultat al diminuarii magnetizarii in urma intensificarii mobilitatii termice a atomilor. Prin urmare, la incalzirea pana la temperatura Curie, volumul aliajelor invar practic nu variaza. Mai mult, coeficientul termic de dilatare liniara  poate capata si valori negative pentru unele aliaje, volumul acestora micsorandu-se.

## Slide 9
Tensiunile exterioare de intindere actioneaza asemanator unui camp magnetic asupra aliajelor feromagnetice Fe-Ni cu compozitie invar, facilitand aparitia magnetostrictiunii volumice, numita curent in acest caz mecano-strictiune.
Nivelul ridicat al mecano-strictiunii in aliajele de tip elinvar faciliteaza variatia anormala a modulului de elasticitate la incalzire. Influenta incalzirii asupra modulului de elasticitate al aliajelor elinvar poate fi descrisa prin formula:
Et = E0 (1+ t)
Unde Eo - modulul de elasticitate al aliajelor obisnuite,  - coeficientul normal de temperatura al modulului de elasticitate.
In aliajele elinvar acest coeficient are intotdeauna valori pozitive.
Scaderea modulului de elasticitate la incalzirea aliajelor obisnuite este compensata de componenta mecanostrictiunii, fapt ce duce in final la stabilizarea modulului de elasticitate intr-un interval larg de temperatura.

## Slide 10
2. Aliaje cu coeficient termic de dilatare liniara  reglementat
Domeniile de aplicare ale aliajelor cu  reglementat:
Coeficient termic de dilatare liniara , 10-7/ K | Domeniul de utilizare al aliajelor cu aceste valori 
0 – 20 | Dispozitive de masurare, aparate geodezice, etaloane de lungimi, tehnica pentru criogenie
50 – 80 | Etaloane de lungimi, componente ale termobimetalelor, sudura cu sticla refractara, compusi metaloceramici, miezuri pentru sarmele cu invelis de cupru
80 – 110 | Sudura cu sticla usor fuzibila
180 - 210 | Etaloane de lungimi, componente ale termobimetalelor

## Slide 11
Principalul aliaj cu coeficientul termic de dilatare liniara  minim este aliajul Fe - 36 % Ni.
Invarul Fe-36%Ni are cele mai mici valori ale lui  in intervalul de temperaturi -100  +100°C.
Datorita valorilor ridicate ale proprietatilor mecanice si ale proceselor tehnologice de obtinere accesibile, invarul se utilizeaza ca material de constructie pentru piese care necesita dimensiuni constante in conditii termice variabile de exploatare.
Din invar se obtin conducte fixate la rece, cu forma exterioara complexa, ce transporta gazele din instalatiile criogenice. Valoarea mica a coeficientului termic de dilatare liniara  permite scaderea tensiunilor din conducte si astfel evitarea ruperii acestora. De asemenea, se inlatura necesitatea montarii unor legaturi speciale pentru compensarea deformatiei, oferindu-i o mai mare siguranta in exploatare.

## Slide 12
Pentru asigurarea acestor valori minimale pentru  si a dimensiunilor constructive stabile, continutul de carbon din aliajele invar nu trebuie sa depaseasca 0,05 %.
Un continut mai mare de carbon duce la variatia parametrilor retelei cristaline si a magnetostrictiunii procesului de trecere la paramagnetism.
Pentru sudurile cu sticla, continutul mai ridicat de carbon ar duce la aparitia CO2 in procesul de sudura si la formarea bulelor de gaz in sticla.

## Slide 13
Compozitia si proprietatile aliajelor Fe-Ni cu coeficientul termic de dilatare liniara  reglementat
Tipul aliajului | % greutate |  |  | Proprietati termice | 
 | Ni | Co | Cu | Intervalul de temp., C | , 10-6K-1
Invar | 35-37 | - | - | 20-80 | 1,5
Superinvar | 31,5-33 | 3,3-4,2 | 0,6-0,8 | 20-100 | 1,0
Covar | 28,5-29,5 | 17-18 | - | 20-400 | 4,5-5,2
Platinit | 46-48 | - | 4,5-5,5 | 20-400 | 9,2-10,0
Coeficientul termic de dilatare liniara  al aliajelor depinde de tratamentul termic suferit de acestea: Pentru invar, valorile minime ale lui  se ating dupa o calire de la 830°C (prin care impuritatile trec in solutia solida) si revenire la 315°C.
Deformarea la rece are si ea ca efect scaderea lui .
Prin combinarea ambelor tratamente,  tinde spre valoarea nula.
Scaderea suplimentara a lui   aliere cu Co si Cu  superinvar

## Slide 14
In dispozitivele semiconductoare si cele de disociere a gazelor se utilizeaza suduri ale metalelor cu materiale dielectrice precum sticla sau ceramica.
 Pentru asigurarea etanseitatii spatiului vidat prin sudura, este necesar ca , corespunzator materialelor care se sudeaza, sa fie identic pentru intervalul de temperaturi de exploatare, pentru evitarea aparitiei tensiunilor si a fisurilor. Pentru a se putea stabili compatibilitatea sudarii metalului cu sticla in cauza, se utilizeaza metoda de masurare in lumina polarizata a tensiunilor elastice din sudura.
Compozitia aliajelor pentru sudura cu sticla este astfel aleasa incat coeficientii  ai sticlei si metalului sa fie practic identici in tot intervalul de temperaturi pana la inmuierea sticlei.
Aliajul covar este utilizat pentru lipirea cu sticlele termostabile, iar platinitul pentru lipirea cu sticlele usor fuzibile obisnuite utilizate in industria vidului. In figura 4 se indica caracterul dilatarii liniare pentru doua tipuri diferite de sticla si aliajele corespunzatoare acestora.

## Slide 15
Figura 4 - Dependenta de temperatura a variatiei relative a lungimii unor sticle usor fuzibi/e (1) si greu fuzibi/e (2) si a aliajelor corespunzatoare Fe-Ni si Fe-Ni-Co
Otelurile cu o dilatare termica strict determinata se utilizeaza de asemenea pentru obtinerea de termobimetale - pentru care stratul cu o dilatare minima (strat "pasiv") este lipit prin laminare de un alt strat cu o dilatare termica mai mare (strat "activ").
Placile bimetalice se utilizeaza ca termoreglatoare. Incalzirea unei asemenea placi duce la inchiderea unui circuit electric prin indoirea acesteia.
Caracteristica principala a termobimetalelor este sensibilitatea termica, adica capacitatea de a-si modifica forma prin variatia temperaturii.
Pentru strat pasiv  Invarul Fe-36%Ni si un coeficient  = 1,5 x 10-6 / K,
Pentru strat activ  Aliajele Fe-Ni cu un coeficient  = 20 x 10-6 / K, avand ~ 8 - 27 % Ni, aliate suplimentar cu Cr, Mn, Mo.

## Slide 16
3. Aliaje cu modul de elasticitate constant
Aliajele cu proprietati elastice, pe langa valorile scazute ale coeficientului de temperatura al modulului de elasticitate, trebuie sa aiba rezistenta ridicata la deformatii plastice mici precum si capacitate la relaxare in conditiile unor sarcini statice sau ciclice.
Coeficientul de temperatura al modulului de elasticitate al aliajelor Fe-Ni, la variatii foarte mici ale concentratiei de nichel, inevitabile de altfel in industria producatoare de otel, devine instabil suferind variatii considerabile.
Alierea cu crom creste in schimb stabilitatea aliajului. Elinvar­ul, cu un continut de 36 % Ni si 12 % Cr, este caracterizat de aceleasi valori ale coeficientului de temperatura al modulului de elasticitate ca si in cazul aliajului Fe-Ni pur, valori care depind totusi mult mai putin de variatiile de concentratie ale nichelului.
Proprietatile mecanice in schimb sunt mult mai scazute, acestea neputand fi imbunatatite prin tratament termic datorita stabilitatii structurii austenitice.
In plus, temperatura Curie a acestui aliaj este in jur de 100°C, fapt ce limiteaza intervalul de temperaturi al utilizarilor acestuia.
Pentru cresterea temperaturii Curie in aliajele elinvar se cresc concentratiile de nichel, iar pentru imbunatatirea proprietatilor mecanice, acestea se aliaza suplimentar cu titan, aluminiu sau beriliu, fiind supuse unei duble caliri de la 900 - 950°C in apa si la o imbatranire la 600 - 700°C timp de 4 ore (Tabelul urmator).

## Slide 17
Compozitia si proprietatile aliajelor elinvar:
Tipul de aliaj | % greutate restul fier |  |  |  | Proprietatile mecanice dupa tratament termic |  |  |  10-6 K-1 | Temp. lucru °c
 | Ni | Cr | Ti | Al | 0,005 MPa | ,% | E, GPa |  | 
Ni-Cr | 41,5-43,5 | 5,3-5,9 | 2,4-3,0 | 0,5-1,0 | 590-690 | 10-15 | 177-186 | 9,5 | -269+100
Ni-Cr | 43,5-45,5 | 5,0-5,6 | 2,2-2,7 | 0,4-0,8 | 590-640 | 10-15 | 177-181 | 8,0 | -269+200
Ni-Co | 29,5-30,5 | 25,5-26,5 Co | 2,7-3,0 | 0,5-1,0 | - | - | - | - | -269+400
Dupa prima calire aliajele elinvar sunt deosebit de plastice. Alungirea relativa a aliajului cu 42 %Ni, 5,5 %Cr, Ti si Al, este > 30%, iar cea corespunzatoare aliajului cu 44 %Ni si 5,3 %Cr este > 20 %.
In aceasta stare aceste aliaje pot fi supuse matritarii sau prelucrarii mecanice. Dupa cea de-a doua calire, fazele in exces se dizolva in austenita, iar dupa imbatranire, din solutia solida precipita fazele disperse durificatoare (FeNi)3(TiAI), Ni3Ti. Durificarea mai puternica este data de combinatia unui tratament termomecanic de temperatura joasa cu imbatranirea ulterioara.

## Slide 18
 Aliajele elinvar durificabile prin precipitare de tipul CrNi42, CrNi44 sunt utilizate pentru obtinerea elementelor elastice sensibile a o serie de dispozitive de precizie: vitezometre, dinamometre ale cantarelor electronice, arcuri ale mecanismelor de ceas etc.
Aliajul cu 30 % Ni, 25 % Co, aliat cu Ti si Al se incadreaza in categoria aliajelor elinvar avand o valoare ridicata a temperaturii Curie (470°C). Acesta este motivul pentru care acest aliaj prezinta o stabilitate cu temperatura a proprietatilor elastice si o capacitate de relaxare pana la 400°C. Aliajul este recomandat a fi utilizat dupa un tratament termomecanic de joasa temperatura, urmat de o calire si o imbatranire.
Luand in considerare influenta semnificativa a acestor prelucrari asupra proprietatilor acestui aliaj, regimul concret de deformare si de tratament termic se stabileste pentru fiecare sarja in parte in functie de proprietatile mecanice urmarite. Plasticitatea ridicata de care da dovada acest aliaj, atat la cald cat si la rece, permite prelucrari in piese cu forme complicate.