## Slide 1
MATERIALE METALICE CU MEMORIA FORMEI
Mecanismul efectului de memorie a formei
Tehnologia de obtinere si proprietatile aliajelor cu memoria formei
Aplicatiile aliajelor cu memoria formei

## Slide 2
Deformatie plastica ireversibila  ca urmare a aplicarii unei forte exterioare de deformare
Deformatie plastica reversibila  ca urmare a reversibilitatii unei transformari structurale aplicate mat. met.
Fenomenul de revenire de la sine la forma initiala - efectul de memoria formei
Transformarea structurala care sta la baza efectului de memorie a formei  transformarea martensitica termo-elastica (reversibila)
Transformarea reversibila austenita  martensita, intr-un interval permisiv de temperaturi -150  +150°C

## Slide 3
Efectul memoriei formei :
Efectul de memoria formei - Conditii:
transformare martensitica termoelastica (reversibila)
retele coerente ale fazelor austenitice si martensitice
histerezis mic al transformarii AM
variatii mici de volum in timpul transformarilor - In aliajele Ni-Ti (nitinol) variatia de volum ~ 0,34%; In oteluri ~ 4 %.

## Slide 4
Deformatie plastica ireversibila  are loc alunecarea pe plane atomice
Deformatie plastica reversibila  fara alunecarea intre planele atomice – se pastreaza coerenta retelei cristalografice
 reversibilitate cristalografica
Se pastreaza coerenta limitelor de graunte
Histerezis mic al transformarii AM

## Slide 5
Ms – temperatura de inceput de transformare martensitica
Mf – temperatura de sfarsit de transformare martensitica
As – temperatura de inceput de transformare austenitica
Af – temperatura de sfarsit de transformare austenitica
To - temperatura de echilibru termodinamic,
Md - temperatura sub care martensita poate sa apara si sub actiunea tensiunilor mecanice,
Ad - temperatura deasupra careia austenita poate sa apara si sub
actiunea tensiunilor mecanice.

## Slide 6
Dispunerea temperaturii Md fata de curba histerezis prezinta importanta asupra comportamentului materialului sub o actiune termomecanica:
In cazul unui histerezis ingust, Md poate fi la dreapta Af - martensita formata sub actiunea unei sarcini exterioare la o temperatura < Md, dar > Af, va fi instabila din punct de vedere termodinamic si va dispare la inlaturarea sarcinii exterioare.
In cazul unui histerezis larg, Md poate fi la stanga Af - martensita formata va fi stabila din punct de vedere termodinamic si nu va dispare la inlaturarea sarcinii exterioare. Deformatiile vor dispare in acest caz numai dupa incalzire, adica dupa terminarea transformarii martensita - austenita.

## Slide 7
Dependenta de temperatura a transformarii martensitice directe si inverse in functie de compozitie, pentru aliajul Ni-Ti:
Temperaturile transformarilor martensitice depind de compozitia aliajului: Alierea nitinolului cu Fe, Mn, Cr, V, Co duce la scaderea temperaturilor Ms si Mf pana la -196°C;
Introducerea de Zr, Ta, Nb duce la cresterea temperaturilor Ms si Mf pana la +100°C.
Cu si Si, chiar pe arii largi compozitionale, influenteaza foarte putin asupra temperaturilor de transformare.

## Slide 8
2. Tehnologia de obtinere si proprietatile aliajelor cu memoria formei

## Slide 9
Aceste aliaje se obtin sub forma de:
foi de grosime ~ 10 mm,
sarma,
pastile presate cu diametre < 110 mm
tevi cu diametrul exterior < 50 mm
Nitinolul in stare lichida absoarbe cu usurinta gaze si interactioneaza cu multe substante. De aceea topirea acestuia se efectueaza in vid sau in atmosfera de gaz inert. Cerintele de omogenitate chimica, exactitate si puritate compozitionala impuse lingourilor sunt foarte stricte.
In functie de compozitie si de conditiile de deformare, nitinolul poate prezenta efectul de memoria formei o singura data sau de mai multe ori. Efectul reversibil multiplu de memoria formei apare prin cicluri termice care traverseaza intervalele transformarii martensitice directe si reversibile. Acest efect multiplu apare atat sub sarcina cat si in lipsa acesteia si se mentine practic independent de numarul variatiilor termice.

## Slide 10
In afara de nitinol, efectul de memoria formei a fost pus in evidenta in multe aliaje:
aliaje pe baza de cupru: Cu-Al-Ni si Cu-Zn-Al.
Costul aliajelor pe baza de cupru nu depaseste 10% din costul nitinolului.
Principalul dezavantaj al aliajelor pe baza de Cu este fragilitatea ridicata: Aliajul Ti-Ni poate fi deformat pana la rupere cu aproximativ 50% (ruperea are loc prin formarea unui relief tip cupa-con, specific unei ruperi ductile).
Probele policristaline din aliajele pe baza de Cu sunt deosebit de fragile, dupa o deformare cu 2-3% aparand ruperea intercristalina. Rezistenta la oboseala a acestor aliaje este si ea destul de scazuta.

## Slide 11
3. Aplicatiile aliajelor cu memoria formei
Lucrul in spatiul cosmic:

## Slide 12
Asamblarea unor piese tubulare (1) cu ajutorul unei mufe (2) din aliaj cu memoria formei; a - inainte de asamblare; b - dupa incalzire;

## Slide 13
Schema complexului orbital "Mir" (cu o masa de 100t), unit cu aparatele "Soiuz TM12" si "Progress T8", in timpul asamblarii grinzii prin utilizarea aliajelor cu memoria formei : 1 - "Mir"; 2 - "Kwant"; 3 - "Soiuz"; 4 - rastel; 5 - grinda; 6 - baterie solara; 7 - trapa de iesire; 8 - "Kwant 2"; 9 - "Progress"; 10 - "Krista/"; 11 - sageata de sarcina;

## Slide 14
Mufele pentru asamblarea termomecanica a tevilor:
in cazul avioanelor militare de atac F-14, (nu s-a inregistrat nici o avarie legata de scurgeri de ulei ;
pentru diferite conducte din constructia submarinelor nucleare sau a diferitelor nave maritime ;
pentru reparatiile conductelor de transport de petrol de pe fundul marilor, caz in care sunt necesare mufe de diametru mare ~ 150 mm. (Uneori, in aceste cazuri se utilizeaza si aliajul Cu-Zn-Al)

## Slide 15
Principiul de actiune al unui nit din aliaj cu memoria formei
Schema de reparatie a unei conducte fisurate: 1- conducta; 2 - petec tubular; 3, 4 - elemente din aliaj cu memoria formei (I, II, III - succesiunea operatiilor)

## Slide 16
sus - dezlipirea unor blocuri de pe navele cosmice;
jos - deblocarea unui dispozitiv de inchidere;
a - pozitia initiala; b - dupa incalzirea elementului din aliaj cu memoria formei;
1 - clichet; 2 - container; 3 - saiba de blocare; 4 - arc din aliaj cu memoria formei