## Slide 1
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA, INDUSTRIALA SI MARITIMA
DISCIPLINA: MATERIALE AVANSATE
Titular disciplina: Prof.Dr.Ing. Anna Nocivin

## Slide 2
CUPRINS:
Materiale compozite
Aliaje metalice cu proprietati magnetice speciale
Aliaje metalice supraconductoare
Aliaje metalice cu proprietati termice si elastice speciale
Aliaje metalice cu memoria formei
Aliaje metalice rezistente la radiatii
Aliaje metalice amorfe si nanostructurate

## Slide 3
Progres tehnologic contemporan  obţinerea de materiale noi
Obiective:
să îmbine armonios o serie de calităţi ale materialelor clasice, dar să nu aibe cusururile acestora;
să aibă rezistenţă mecanică şi largi posibilităţi de prelucrare precum fierul, dar să nu fie ca acesta o victimă tradiţională a coroziunii;
să fie uşoare precum aliajele de aluminiu, dar cu rezistenţe mecanice mult mai ridicate decât acestea;
să fie uşor fasonabile precum lemnul, dar nu şi inflamabile şi nerezistente la agenţi atmosferici sau biologici.

## Slide 4
Se poate imagina un “material teoretic”:
greutatea specifică de 1,2 kg / m3, ca şi a majorităţii materialelor plastice,
rezistenţa mecanică de 30 000 MPa ca şi a materialelor armate cu monocristale filiforme (compozite),
temperatura de utilizare până la 3000C ca a grafitului,
rezistenţa la coroziune în aer a ceramicei,
rezistivitatea electrică a supraconductorilor,
proprietăţile optice ale fibrei de sticlă,
consum necesar prelucrării în forme asemănător materialelor superplastice
resursele infinite în scoarţa terestră

## Slide 5
“Materiale reale”
aliaje feroase de 6 ori mai grele,
cu rezistenţa mecanică la rupere de 60 de ori mai mică,
temperatura de utilizare la numai 600 C,
rezistenţa la coroziune în aer de numai câţiva ani.
Prelucrarea materialelor în forme geometrice costă, pentru fiecare tonă, aproximativ energia echivalentă a 5 tone de petrol
diferitele resurse de materii prime sunt apreciate curent la 80 – 120 de ani.
In majoritatea aplicaţiilor practice nu sunt necesare toate proprietăţile materialului “model” ceea ce simplifică mult adoptarea unor decizii.

## Slide 6
Folosirea materialelor cu rezistenţă mecanică sporită ar permite reducerea consumului de materiale cu 500% prin scăderea secţiunii solicitate la efortul mecanic.
Ridicarea temperaturii de lucru în utilajele ce produc energia va permite creşterea randamentelor de la aproximativ 40% astăzi, la 50% şi apoi chiar la 80-90%.
Creşterea rezistenţei la coroziune va mări durata de viaţă a produselor – azi aproximativ 30% din producţia anuală de oţel este utilizată numai pentru înlocuirea produselor corodate.
Producţia de oţel consumă 11% din totalul producţiei de energie a lumii, iar turnarea şi prelucrarea unui milion de tone de fontă costă între 4 şi 5 milioane tone de petrol.

## Slide 7
CERINŢĂ  necesitatea unor schimbări radicale, calitative în utilizarea materialelor în industrie
EFECT  o nouă filozofie în realizarea produselor, aceea de proiectare a materialelor
– DESIGN DE MATERIALE -

## Slide 8
Ce au în comun ?
crosele de golf, rachetele de tenis,
componente IT, CD, DVD, etc
elicoptere, avioane militare,
roboti industrial,
sistemul monorail de transport care înconjoară parcul de distracţie Disneyland
MATERIALE NOI
compozite pe bază de fibre de carbon şi Kevlar,
nanomateriale,
materiale cu memoria formei,
materiale metalice amorfe
materiale cu proprietăţi magnetice superioare

## Slide 9
CAPITOLUL 1
MATERIALE COMPOZITE

## Slide 10
DEFINIŢIE:
Materialul compozit reprezintă un sistem eterogen în care componentele sunt total insolubile unele în altele, proprietăţile acestora sunt diferite, dar sunt puse în valoare prin metodele construcţionale particulare ale materialului.
Rezultă, în mod evident, că prin asocierea materialelor componente se obţin noi materiale cu proprietăţi deosebite, total diferite de ale componentelor individuale.
Materialul compozit este format din două faze principale:
matricea, care trebuie să fie un material mai plastic şi
faza de armare, sau de ranforsare, care trebuie să fie dură şi rezistentă.

## Slide 11
Proprietăţile materialului compozit sunt date de:
      1. combinaţia de proprietăţi matrice – material de armat,
      2. rezistenţa interfeţei dintre cele două componente.
MATRICE
metalică
ceramică
polimerică
FAZA DE ARMARE
- cel mai important rol în durificarea materialelor compozite (faza durificatoare).
- valori ridicate ale modulului de elasticitate, ale rezistenţei şi durităţii.

## Slide 12
In funcţie de tipul fazei de armare (sau de ranforsare) materialele compozite se împart în 3 categorii:
durificate prin dispersie, în care faza de ranforsare se prezintă sub formă de particule;
durificate cu fibre, în care faza de ranforsare este sub formă de fibre sau monocristale filiforme (whiskers-uri);
în straturi sau tip “sandwich”
Schema de formare a materialelor compozite: a) durificate prin dispersie; b) durificate cu fibre; c) în straturi;

## Slide 13
Schema de armare a materialelor cu fibre (a) şi în straturi (b).

## Slide 14
Materiale compozite durificate prin dispersie
Durificarea prin dispersie  blocarea de către particule a proceselor de alunecare din matrice.
Eficienţa durificării depinde de:
1. tipul particulelor (Se utilizează particule disperse de faze greu fuzibile de tipul Al2O3, SiO2, BN, SiC, ce au o densitate mică şi un modul de elasticitate ridicat.)
2. concentraţia volumică a acestora,
3. uniformitatea distribuţiei în matrice.

## Slide 15
Mecanismul de durificare prin dispersie:
Precipitatele nu se deformează odată cu matricea, ci sunt ocolite de dislocaţiile care se deplasează prin matrice. Precipitatele acţionează ca puncte de ancorare ale dislocaţiei mobile, obligând-o să se curbeze sub acţiunea tensiunii aplicate.
Mecanismul de durificare prin dispersie: a, b, c, d – etape succesive în procesul de deplasare prin alunecare a liniei de dislocaţie cu ocolirea particulelor de precipitat.

## Slide 16
Spre deosebire de durificarea prin precipitare, bazată pe solubilizarea şi reprecipitarea unor faze secundare solubile, durificarea prin dispersie se bazează pe prezenţa unor faze secundare insolubile ceea ce face efectul de durificare mai puţin dependent de temperatură.
Această comportare recomandă aliajele durificate prin dispersie pentru utilizări la temperaturi înalte până la circa 0,7 din temperatura de topire a matricei.

## Slide 17
EXEMPLE:
- aliaje de aluminiu durificate prin dispersie cu particule de Al2O3
- aliajele de nichel durificate prin dispersie cu oxizi refractari. Dintre acestea din urmă cel mai uzual este nichelul TD care este format din nichel în care s-a introdus o dispersie fină de particule de oxid de thoriu, ThO2 cu dimensiuni între 100 şi 500Å (0,01 – 0,05 m).

## Slide 18
Aplicaţii
Industrial, cel mai des utilizat material compozit durificat prin dispersie este cel pe bază de aluminiu (materiale tip SAP – sintered aluminium powder) şi mai rar cel pe bază de nichel, evident motivaţia principală fiind legată în primul rând de diferenţa de cost.
Materialele compozite de tip SAP au matricea din aluminiu, care este durificată printr-o dispersie fină de particule de oxid de aluminiu.
Pulberea de alumină se obţine prin pulverizarea metalului topit, cu mărunţirea ulterioară în mori cu bile în prezenţa oxigenului până la o dimensiune medie de ~ 1 m.
Tehnologia ulterioară de obţinere de semifabricate sau produse finite din SAP cuprinde în continuare următoarele operaţii:
- presarea la rece,
- sinterizare,
- presare la cald,
- laminarea sau presarea produsului din Al în forme finite care ulterior pot fi tratate termic suplimentar.

## Slide 19
Aliajele de tip SAP se deformează de regulă la cald, cele care conţin între 6 – 9% Al2O3 putând fi deformate şi la temperatura camerei. Din acestea se poate obţine, prin laminare la rece, folie de grosimi până la 0,03 mm. Aceste materiale se prelucrează uşor prin tăiere şi au o rezistenţă bună la coroziune.
Mărcile de aliaje SAP conţin de regulă între 6 şi 23% Al2O3. Odată cu creşterea concentraţiei volumice de Al2O3 creşte rezistenţa materialelor compozite.
Aliajul SAP-1 (6-9% Al2O3) prezintă de exemplu următoarele caracteristici mecanice: m = 280 MPa; 0,2 = 220 MPa,
iar aliajul SAP-3 (13-18% Al2O3): m = 420 MPa; 0,2 = 340 MPa.
Aliajele SAP sunt utilizate în tehnica aviaţiei pentru obţinerea de piese cu rezistenţă specifică ridicată şi rezistenţă la coroziune, cu temperaturi de lucru până la 300-500 C, cum ar fi: învelişuri pentru emiţătoare de căldură, ţevi pentru schimbătoare de căldură, tijă pentru pistoane, palete pentru compresoare.

## Slide 20
2. O aplicaţie deosebit de recentă de material compozit durificat prin dispersie o reprezintă combinaţia – matrice de Cu durificată prin dispersie cu particule de oxid de Al şi/sau cu Nb elementar.
Acest material este obţinut prin procedee clasice de oxidare internă, proprii metalurgiei pulberilor, prin care un amestec de pulbere de Al şi Cu este expusă într-un mediu oxidant în care Al este oxidat preferenţial în matricea de cupru.
Acest proces de oxidare internă duce la obţinerea unei microstructuri cu o distribuţie foarte uniformă de particule fine de oxid de aluminiu cu dimensiuni cuprinse între 3 şi 12 nm.
Aceste particule sunt din punct de vedere chimic şi termic stabile în matricea de cupru.
Astfel, datorită faptului că particulele de oxid de aluminiu sunt inerte din punct de vedere chimic faţă de cupru, acestea nu influenţează semnificativ conductivitatea electrică a materialului în ansamblu.

## Slide 21
Dacă pe lângă particulele disperse de oxid de aluminiu se adaugă şi un procent de ~ 10% gr. Nb se obţine un material compozit deosebit de interesant care, combinând proprietăţile de refractaritate ale Nb, este special conceput pentru electrozi de sudură pentru oţeluri speciale de scule.
Adaosul de ~ 10% Nb în matricea de cupru a materialului compozit consolidat cu particule disperse de oxid de aluminiu creşte rezistenţa şi duritatea materialului în ansamblu cu reduceri minime a conductivităţii electrice.
Acest fapt este foarte important deoarece odată cu creşterea durităţii materialului se reduce deformabilitatea electrodului, asigurându-i o geometrie stabilă şi deci performanţe ale stabilităţii mult mai consistente.

## Slide 22
Materialul | Al2O3 % gr. | Nb % gr. | Ttestare C | Rm MPa | R0,2 MPa |  % | HB
AL-60 | 1,1 | - | 25 | 550 | 520 | 22 | 75
 |  |  | 540 | 190 | 170 | 6 | -
AL-60 + Nb 1000 | 1,0 | 10 | 25 | 760 | 550 | 9 | 95
 |  |  | 540 | 280 | 235 | 12 | -
Tabelul 1 – Compoziţia şi proprietăţile materialului compozit durificat prin dispersie cu oxid de aluminiu şi particule de niobiu
In ideea de a îmbunătăţi proprietăţile de sudabilitate ale materialului compozit cu matrice de cupru durificată prin dispersie cu oxid de aluminiu, s-au facut încercări de adăugare în compoziţie şi a altor tipuri de particule elementare disperse cu proprietăţi de refractaritate ca şi ale Nb, precum: Mo, W, sau grafit. Rezultatele se pare că sunt la fel de promiţătoare ca şi în cazul utilizării niobiului.

## Slide 23
3. Compozite in situ
Tehnologia XD (exothermic dispersion) reprezintă un proces de fabricare a unui material compozit prin care particule ceramice, fibre scurte sau whiskers-uri se dezvoltă in situ în masa matricei metalice.
Deoarece aceste ranforsări sunt create din chiar interiorul materialului, ele sunt din punct de vedere termodinamic stabile în cadrul matricei, se formează ca monocristale şi dau naştere unor interfeţe matrice / particulă de tip incoerent.
Tehnicile utilizate pentru producerea ranforsării şi deci a durificării in situ pot fi caracterizate în general ca fiind combinaţii între reacţii chimice şi procese de transport difuziv de masă.
Exemple de asemenea procese pot fi găsite chiar în materiale convenţionale. Majoritatea aliajelor durificate prin precipitare beneficiază de o uniformitate dimensională şi de distribuţie a precipitatelor formate in situ în timpul tratamentelor termice.

## Slide 24
Primele încercări în cadrul acestor tipuri de materiale s-au realizat prin aplicarea procesului de dispersie exotermică pentru obţinerea de particule durificatoare de TiB2 într-o matrice de Ti, Ti3Al si TiAl.
Un avantaj deosebit de important al compozitelor in situ îl reprezintă fineţea extrem de avansată a fazei durificatoare care se poate obţine.
Pentru materialele compozite convenţionale, este extrem de dificilă manevrabilitatea unor particule cu dimensiuni mai mici de 1 m, de multe ori de scară nanometrică chiar.
La această scală dimensională, pulberea foarte fină, fibrele sau whiskers-urile sunt deosebit de reactive, prezintă pericolul de aglomerare, deci nu se mai asigură uniformitatea distribuţiei şi de asemenea apare pericolul de toxicitate.
Astfel, tehnologiile compozitelor convenţionale practic nu permit reducerea dimensională a fazei de ranforsare la dimensiuni mai mici de 1-10 m.

## Slide 25
Prin compozitele in situ se pot obţine relativ simplu faze de ranforsare cu dimensiuni de ordinul nanometrilor, nefiind necesară manevrarea manuală separată a fazelor componente ale compozitului.
Prin reducerea dimensională semnificativă a fazei durificatoare, în cadrul compozitelor in situ se realizează creşteri spectaculoase a rezistenţei mecanice, a limitei de curgere, a limitei de rupere, cât şi a durităţii materialului.
Cum aceste materiale, denumite şi nanocompozite, sunt materiale deosebit de noi, se aşteaptă descoperirea pe viitor şi a altor avantaje ale acestora.

## Slide 26
APLICAŢII:
palete de turbine pentru presiuni scăzute,
turboreactoare sau alte componente rotative pentru care densitatea scăzută a acestui nou tip de material compozit reduce greutatea cu aproximativ 40% şi tensiunile centrifugale şi odată cu acestea sarcinile ce acţionează asupra pieselor
valve de motor pentru industria automobilelor,
vane pentru compresoare,
schelete sau carcase pentru difuzoare, s.a.
rulmenţi ceramici, în special rulmenţi “hibrizi” în care doar elementele constructive sferice sunt ceramice, restul mantalei fiind metalică.
rulmenţi integral ceramici dintr-un compozit in situ cu nitrură de siliciu, care au avantajul că pot lucra la temperaturi ridicate, aceste materiale având o refractaritate deosebit de bună, cât şi proprietăţi de lucru cu autoungere.

## Slide 27
Distribuitor de armă pentru avioanele de vânătoare F-18, confecţionat din material compozit tip XD pe bază de -TiAl durificat in situ cu particule de TiB2, material care oferă o reducere considerabilă de greutate faţă de oţelurile anterior utilizate

## Slide 28
Rotor pentru un motor turbo utilizat în industria automobilelor confecţionat din material compozit tip XD pe bază de -TiAl durificat in situ cu particule de TiB2

## Slide 29
Parte fixă anterioară a ampenajului vertical al unui avion care serveşte la menţinerea traiectoriei acestuia într-un plan vertical, piesa executată din material compozit tip XD pe bază de -TiAl durificat in situ cu particule de TiB2