## Slide 1
ALIAJE METALICE REZISTENTE LA RADIATII
1 - Componentele de baza ale unui reactor nuclear modern
2 - Deteriorarea prin iradiere a materialelor de constructie
3 - Compozitia si proprietatile materialelor rezistente la radiatii

## Slide 2
Progresul tehnic  cresterea continua a utilizarii de energie electrica.
Energetica nucleara  o alternativa la limitarea rezervelor de materie prima
organica,
o alternativa la criza de energie si
dorinta unui cost rezonabil al productiei de energie
electrica
Centrala termo-electrice Centrala atomo-electrica
Asemanari:
apa se aduce pana la punctul de fierbere,
vaporii formati trec printr-o turbina, obligand-o sa se invarta.
Axul turbinei coincide cu axul unui generator, care prin rotire genereaza energie electrica
Deosebiri:
in metoda de incalzire a apei pana la fierbere:
- in centrala termo-electrica - carbune sau mazut
- in centrala atomo-electrica - energia termica controlata de reactia de fuziune a uraniului

## Slide 3
1 - Componentele de baza ale unui reactor nuclear modern
Reactoare Nucleare - doua tipuri:
1. reactor tip PWR (Pression Water Reactor)
2. reactor tip BWR (Boiling Water Reactor) - cel mai raspandit.
Schema unei centrale atomo-electrice cu un reactor de tip BWR:
1 - strat de beton; 2 - ­strat inoxidabil; 3 - turbina; 4 - generator; 5 - condensator; 6 - gradier; 7­ - generator de aburi; 8 - pompa; 9 - corpul reactorului; 10 - zona activa; 11 - compensator de presiune; 12 – container;

## Slide 4
In corpul reactorului se afla zona activa si circuitul primar corespunzator apei ca agent termic si de franare.
Apa transporta caldura din zona activa spre schimbatorul de caldura (generatorul de vapori) in care caldura este transmisa celui de-al doilea circuit unde se formeaza vaporii.
Transformarea energiei are loc in turbogenerator, unde vaporii genereaza energie electrica.
Circuitul primar cu toate conductele si componentele este inclus intr-o constructie speciala numita container. Astfel, orice produsi de fuziune radioactivi care pot apare in apa circuitului primar, sunt izolati de mediul exterior.
Combustibilul este format din UO2 slab imbogatit, sub forma de tablete cilindrice de 8 x 12 mm.
Aceste tablete sunt introduse in cilindri speciali umpluti cu heliu si inchisi ermetic. Se obtin astfel niste bare foarte lungi cu diametrul de ~ 10 mm, care sunt apoi asamblate in grupuri. Un astfel de grup reprezinta o unitate termica, ce contine o cantitate foarte mare de energie.
O centrala de 1000 MW are in jur de 200 de astfel de unitati termice si intre 40.000 – 50.000 de bare cu dioxid de uraniu.
Cantitatea totala de combustibil in zona activa a unui reactor BWR, de putere 1000 MW, este intre 100-110 tone de dioxid de uraniu.

## Slide 5
Componentele si materialele unui reactor nuclear
Component | Utilizarea | Materialul
Combustibil Agent termic Agent de franare Agent de reflexie Bare conducatoare Materiale de constructie | Pentru realizarea reactiei de fuziune si degajarea de energie Pentru extragerea caldurii din zona activa a reactorului Pentru incetinirea fuziunii rapide a neutronilor Pentru diminuarea scurgerilor de neutroni, pentru protectia personalului de radiatia ionizanta Pentru controlul puterii Pentru invelisul combustibilului, pentru constructia zonei active | 233U, 235U, 239U, 241U Apa obisnuita, apa grea, lichide organice, CO2 , aer, He, Na, Bi, eutectic Na-K Apa obisnuita, apa grea, grafit, Be, oxid de beriliu ____ ,, ____ Cd, B, Hf, Gd, Ag, In Otel inox Cr-Ni, aliaje pe baza de Al si Zr

## Slide 6
2 - Deteriorarea prin iradiere a materialelor de constructie
Sub actiunea radiatiilor, materialele de constructie sufera transformari structurale ce au o influenta negativa asupra proprietatilor mecanice si asupra rezistentei la coroziune. Dintre toate tipurile de radiatii (cu neutroni, cu particule  sau , radiatia γ), cea mai puternica influenta o are radiatia cu neutroni.
Materialele care-si pastreaza stabilitatea structurala si proprietatile sub actiunea radiatiei cu neutroni, se numesc materiale stabile la radiatii.
Fluxul de neutroni caracterizeaza doza sumara de radiatie si reprezinta masura acumularii activitatii radioactive.

## Slide 7
Modelul defectelor ce apar ca urmare a iradierii, cauzate de ciocnirea neutronilor cu atomii retelei cristaline

## Slide 8
Interactiunile produc dislocari ale atomilor sau o cascada de dislocari in retea in functie de cantitatea de energie transmisa de neutron atomului de metal.
Primul atom ce a fost bombardat de neutron, ca in biliard, va lovi alti atomi, generand astfel in retea si alte dislocari.
In urma acestei cascade de dislocari se genereaza volume cu o densitate mare de vacante, avand la periferie o concentratie mare de atomi interstitiali.
Un singur neutron este capabil sa creeze in Al, de exemplu, mai mult de 6000 de vacante, iar in beriliu, care are o energie a legaturii interatomice mai mare, mai mult de 450 de vacante.

## Slide 9
In afara de dislocari, fluxurile puternice de neutroni excita atomii si intetesc vibratia acestora, care este insotita de ridicarea locala a temperaturii. Cresterea temperaturii faciliteaza recoacerea prin iradiere, care presupune anihilarea de vacante si de atomi interstitiali. Temperaturile ridicate si radiatia cu neutroni pot induce in material reactii nucleare cu formarea de heliu, care duce la randul sau la aparitia de bule de gaz la limita de graunte.
Transformarile structurale duc la schimbarea proprietatilor mecanice. Ca urmare, la o temperatura mai mica decat temperatura de recristalizare - iradiere de joasa temperatura - metalul se durifica, dar pierde din tenacitate si plasticitate. Influenta fluxului de neutroni  asupra rezistentei mecanice, rezistentei la curgere si asupra plasticitatii la 20°C pentru un otel austenitic Cr-Ni este aratata in figura 1. Otelul are rezistenta maxima pentru  = 3 x 1019 neutroni / cm2, Rp0,2 avand o crestere mai rapida decat Rm, fapt ce scade capacitatea de ecruisare. Cresterea ulterioara a fluxului nu mai are practic nici o influenta asupra proprietatilor otelului.
In afara de fluxul de neutroni, o importanta deosebita o are, de asemenea, si valoarea de temperatura la care are loc iradierea sub Trecristalizare (de joasa temperatura - figura 2). Cea mai puternica fragilizare o sufera otelurile austenitice prin iradierea in intervalul de temperaturi 250­ - 350°C. Plasticitatea aliajelor de titan scade si ea prin iradiere. Dar, spre deosebire de oteluri, acestea nu sufera o scadere de plasticitate in acelasi interval de temperaturi (figura 3).

## Slide 10
Figura 1 - Variatia proprietatilor mecanice la 20C pentru otelul 12Cr-18Ni-l0Ti dupa iradiere cu neutroni la joasa temperatura: 1 - Rm; 2 – ­Rp0,2; 3 - ;

## Slide 11
Figura 2 - Influenta temperaturii de iradiere (7·1020 neutroni / cm2) pentru otelul A304 (18Cr-9Ni) asupra variatiei proprietatilor mecanice

## Slide 12
Figura 3 - Capacitatea de deformare a aliajului  pe baza de titan inainte (1) si dupa (2) iradiere (2 ·1021 neutroni / cm2; Tirad ~ 250C; E >1 MeV)

## Slide 13
Actiunea iradierii de joasa temperatura asupra proprietatilor aminteste procesul de ecruisare. Cu toate acestea, mecanismele de deteriorare prin radiatii si prin ecruisare a structurii materialului sunt principial diferite, deoarece deteriorarea prin radiatii este legata in principal de formarea de defecte punctiforme de retea, pe cand durificarea prin deformare este legata de aparitia defectelor liniare.
In conditiile unei iradieri la temperaturi mai mari decat temperatura de recristalizare (iradiere de temperatura inalta), rolul defectelor punctiforme rezultate in urma radiatiilor scade foarte mult. Vacantele si atomii interstitiali, partial se anihileaza reciproc, partial interactioneaza cu impuritatile, dislocatiile, sau limitele de graunte. Atomii interstitiali si vacantele ramase se unesc in clausteri, care la randul lor se pot transforma in bucle de dislocatii interstitiale, sau tip vacanta.
Iradierea de temperatura inalta activeaza procesele de difuzie, facilitand precipitarile din solutiile solide suprasaturate, deci a imbatranirii. Prin acest fenomen se explica, de exemplu, fragilizarea de temperatura inalta a otelurilor austenitice crom-nichel. Tot prin activarea proceselor de difuzie se explica si scaderea rezistentei prin iradiere. Scaderea refractaritatii se accentueaza cu cresterea temperaturii si cu intensitatea fluxului de neutroni.

## Slide 14
Figura 4 - Evolutia structurii defectuoase a otelului austenitic sub actiunea radiatiei ionilor de crom (E=1MeV): a) clausteri de defecte punctiforme pentru o iradiere de 0,1disloc / atom; b) bucle de dislocatii; c) retea de dislocatii; d) pori de vacante;

## Slide 15
Prin iradierea de temperatura inalta cu flux mare de neutroni, in otelurile austenitice si in aliajele pe baza de Ni, Ti, Mo, Zr, Be, apar si se dezvolta clausteri de vacante, iar atomii interstitiali cu o mai mare mobilitate sufera deplasari mult mai mari (spre dislocatii marginale, sau limite de graunte), fapt ce duce la o crestere vizibila a volumului metalului - dilatarea prin radiatii.
Volumul otelurilor austenitice, iradiate la 450°C, creste liniar cu ridicarea fluxului de neutroni (figura 5). Volumul poate creste cu 20% sau chiar mai mult daca, ca urmare a iradierii, se acumuleaza gaze in micropori.
Figura 5 - Influenta radiatiei la 450C asupra cresterii relative de volum pentru otelul austenitic 12Cr-18Ni-l0Ti

## Slide 16
Alierea otelurilor Cr-Ni cu Ti, Mo, Nb scade din intensitatea dilatarii volumului prin iradiere. Otelurile feritice si perlitice inalt aliate cu crom cu o solubilitate foarte scazuta a hidrogenului se caracterizeaza si ele printr-o tendinta mai scazuta spre dilatare. Actiunea iradierii asupra materialelor polimerice duce la ruperea lanturilor polimerice. Dislocarea fragmentelor de lanturi precum si a radicalilor liberi modifica proprietatile polimerilor, ducand la ruperea acestora. Exemple de astfel de modificari de proprietati ale catorva materiale sub actiunea radiatiei cu neutroni sunt aratate in Tabelul 1.
Tabelul 1 - Actiunea radiatiei de neutroni asupra diferitelor materiale
Fluxul integral al neutronilor accelerati, neutroni / cm2 | Materialul | Actiunea radiatiei
1014-1015 | Politetraftoretilen, polimetilmetacrilat si celuloze | Scaderea rezistentei la intindere
1016 | Cauciuc | Scaderea elasticitatii
1017 | Lichide organice | Formarea de gaze
1018 - 1019 | Metale Polistirol | Cresterea evidenta a limitei de curgere Scaderea rezistentei la intindere
1020 | Materiale ceramice | Scaderea conductibilitatii termice, a densitatii si a cristalinitatii
 | Toate masele plastice | Inutilizabile ca materiale de constructie
 | Otel carbon | Scaderea semnificativa a plasticitatii, dublarea limitei de curgere, cresterea temperaturii ductil-fragil
1020 - 1021 | Otel inoxidabil | Triplarea limitei de curgere
1021 | Aliaie de Al | Scaderea plasticitatii fara fragilizare integrala

## Slide 17
La iradiere scade puternic rezistenta la coroziune a metalelor si aliajelor. Cum in centralele atomo-electrice apa si vaporii de apa reprezinta purtatorii de caldura, sub actiunea radiolizei moleculele de apa se distrug, formandu-se ioni si atomi de oxigen, hidrogen, sau gruparea hidroxil OH-.
Materialele de constructie pentru reactoarele nucleare supuse radiatiilor lucreaza in contact direct cu apa sau cu vaporii de apa. Oxigenul format ataca metalul oxidandu-l, iar hidrogenul il fragilizeaza. Cresterea concentratiei gruparii OH- faciliteaza dizolvarea peliculelor superficiale de oxid, care in conditii normale ar fi protejat metalul impotriva coroziunii.
Viteza de coroziune a aliajelor pe baza de Al in mediu apos in conditii de iradiere creste de 2-3 ori.
Otelurile austenitice Cr-Ni in mediu de vapori de apa se corodeaza intercristalin, fisurandu-se astfel prin coroziune.

## Slide 18
3 - Compozitia si proprietatile materialelor rezistente la radiatii
Materiale utilizate pentru corpul centralelor atomo-electrice
Materiale pentru schimbatoarele de caldura utilizate in centralele atomice
Materialele de constructie pentru elementele exoterme utilizate pentru centralele nucleare
a) Materiale utilizate pentru corpul centralelor atomo-electrice
- otelurile feritice slab aliate, cu carbon scazut de tipul A508-2 si A533 (conform ASTM). Otelurile sunt aliate cu mangan si molibden, iar otelul A508-2 are in plus nichel si crom. Dupa imbunatatire, otelurile se caracterizeaza prin rezistenta si tenacitate ridicate, avand in plus o sudabilitate foarte buna datorita continutului scazut de carbon.
Conditiile tehnice impuse de ASTM acestor oteluri, pentru cresterea rezistentei la radiatii, stabilesc un continut minimal de impuritati (< 0,012%P si 0,015%S) si mai ales de cupru si vanadiu (< 0,1 %Cu si 0,06% V).
Aceste oteluri feritice pierd rapid din rezistenta, odata cu cresterea temperaturii, neavand o suficienta rezistenta la coroziune. De aceea, suprafetele interioare ale tuturor componentelor din corpul reactorului sunt placate cu oteluri Cr-Ni austenitice inoxidabile din seria 300 AISI. Compozitia chimica si proprietatile acestor oteluri precum si a altor oteluri rezistente la radiatii sunt indicate in tabelul 2.

## Slide 19
Tabelul 2 - Compozitia otelurilor utilizate in constructia reactoarelor nucleare, % at
Marca otelului | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Alte elem.
Oteluri carbon si slab aliate feritice |  |  |  |  |  |  |  | 
A508/2 A533 | 0,27 0,23 | - 0,15-0,3 | 0,7 1,15-1,5 | 0,35 - | 0,7 - | 0,6 0,45-0,6 | 0,05 0,05 | Cu<0,1 Cu<0,1
Oteluri inox feritice |  |  |  |  |  |  |  | 
AISI : 403 410 Suedia : HT9 Franta : R8 Japonia : HCM9M | 0,15 0,15 0,20 0,10 <0,06 | 0,5 1,0 0,4 0,3 0,5 | - - 1,0 2,0 1,8-2,2 | 11,5-13 11,5-13,5 11,5 9,5 8-10 | - - - - - | 1 1 0,55 1 0,3-0,7 | 0,3 0,35 - | - - 0,5W 0,5Nb -
Oteluri inox austenitice |  |  |  |  |  |  |  | 
AISI : 304 304L 316 316L 321 347 | 0,08 0,03 0,08 0,03 0,08 0,08 | 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 | 18-20 18-20 16-18 16-18 17-19 17-19 | 8-12 8-12 10-14 10-14 9-12 9-12 | 2 2 2 2-3 - - |  | Ti>5x%C Nb>10x%C

## Slide 20
Se utilizeaza oteluri de tipul 304 (Ni90Cr180), 316 (Ni120Cr180), 304L, 316L, aliate suplimentar cu molibden. Litera L indica continutul scazut de carbon, care in aceste oteluri este de ­0,03% fata de valoarea de 0,08% corespunzatoare otelurilor clasice.
Otelurile cu continut de carbon scazut au o rezistenta la coroziune mult mai ridicata, mai ales la cea intercristalina si sub presiune. Compozitia otelurilor austenitice din alte tari sunt apropiate de cele americane.
Corpul reactorului cu metal lichid, ce lucreaza la temperaturi mult mai ridicate, este fabricat in intregime din oteluri de tipul 304 si 316, tocmai pentru a evita fluajul. Corpul reactoarelor moderne lucreaza la temperaturi si presiuni si mai ridicate in zona activa (~700°C si respectiv 7,25 MPa).
Pentru acestea se utilizeaza aliaje pe baza de nichel si cobalt, aliate cu crom si molibden.
Rezistenta la fluaj a acestor aliaje speciale este de aproximativ 2 ori mai mare decat cea a otelurilor 18/8 austenitice la temperatura de 650°C, iar la temperaturi mai ridicate aceasta diferenta creste

## Slide 21
Fenomenul cel mai periculos care poate apare in urma iradierii este cresterea in volum a materialului metalic (V/V) sau "umflarea" aliajului.
In figura 7 sunt indicate caracteristicile acestei "umflari" datorata iradierii a o serie de oteluri si aliaje. Acest fenomen poate fi impiedicat printr-o recombinare structurala a aliajelor, ce consta dintr-o descompunere neintrerupta a solutiei solide suprasaturate, insotita de o dilatare la limita dintre matrice si faza secundara ce se formeaza. Campul de tensiuni structurale care i-a nastere la descompunerea solutiei solide duce la recombinarea defectelor datorate iradierii, diminuand simtitor fenomenul de "umflare".
Aceasta diminuare se semnaleaza si prin cresterea continutului de nichel, putand fi in intregime evitata pentru o concentratie de 40%Ni (figura 8). Alierea cu titan si aluminiu faciliteaza trecerea otelurilor in grupa materialelor durificabile prin dispersie, ceea ce permite micsorarea continutului ridicat de nichel, impiedicand in intregime fenomenul de « umflare ».
Durificarea prin dispersie este ajutata si de modificarea otelului cu elemente din grupa pamanturilor rare - ytriu si prazeodim. Rezistenta la "umflare" se atinge si pentru otelurile aliate "economic" cu nichel, cum sunt cele cu 23%Ni, 12%Cr, 3%Ti, 4%Zr, Mo (12Cr-23Ni-3Ti-4Zr-Mo), cu 15%Ni, 15%Cr, 3%Mo, 4%Zr, Ti (15Cr-15Ni-3Mo-4Zr-Ti), sau cu 11%Ni, 15%Cr, 2%Ti, 4%Zr (15Cr-11Ni-4Zr-2Ti).

## Slide 22
Figura 7 - Dependenta dintre cresterea de volum prin iradiere a otelurilor si aliajelor cu retea CVC si CFC, in functie de %Ni

## Slide 23
Figura 8 - Influenta continutului de nichel asupra cresterii de volum datorat iradierii pentru diferite aliaje si oteluri austenitice Cr-Ni: iradiere cu ioni de Ni2+ cu o energie de 5MeV si un fIux de 1017 neutroni / cm2 la 635C

## Slide 24
b) Materiale pentru schimbatoarele de caldura utilizate in centralele atomice
In reactoarele nucleare se utilizeaza mari generatoare de aburi, cu ajutorul carora se realizeaza transferul de caldura de la primul circuit spre cel de-al doilea. Acest transfer de caldura se face prin peretii tuburilor generatoarelor cu aburi.
Materialul acestor tuburi trebuie sa aiba stabilitate termica si rezistenta la coroziune, mai ales in cel de-al doilea circuit, unde mediul este mult mai agresiv.
Initial, pentru obtinerea acestor oteluri se utilizau cele de tipul 18-8 sau 18-12. O siguranta mult mai mare o au tevile obtinute prin deformare plastica la rece din aliaje pe baza de nichel.
In SUA, de exemplu, se utilizeaza in acest scop aliajul inconel 600, care are 60,5%Ni, 23%Cr, 14,1 %Fe si mici cantitati de alte elemente.
In Germania se utilizeaza in schimb inconel 800 (34%Ni, 21%Cr, 43%Fe).
Inconel 600 prezinta caracteristici de rezistenta ridicate si o rezistenta buna la fluaj pana la 630-650°C, peste aceste valori de temperatura rezistenta la fluaj scazand brusc.
Din trei materiale studiate - otelurile inoxidabile de tipul 316, inconel 800 si inconel 600 - stabilitatea cea mai mare la coroziunea fisuranta o are aliajul Inconel 800. Siguranta mare o au si aliajele de titan, mai ales in medii agresive. Insa utilizarea acestora este impiedicata deocamdata de pretul ridicat atat al titanului, cat si a tehnologiei de fabricatie.

## Slide 25
c) Materialele de constructie pentru elementele exoterme utilizate pentru centralele nucleare
Elementele exoterme din centralele nucleare sunt tevile lungi in care se incarca combustibilul sub forma de tablete din oxid de uraniu, sau amestec de oxid de uraniu si oxid de plutoniu. Tevile au rol de invelis si reprezinta o bariera ce impiedica iesirea in circuit a produsilor de reactie ce rezulta din combustibil in urma iradierii.
Constructia acestor elemente trebuie sa permita realizarea unui circuit al combustibilului, avantajos din punct de vedere economic. Pe langa o stabilitate ridicata la radiatii, aceste elemente trebuie sa prezinte si o mare siguranta in serviciu. Prima cerinta in acest ultim sens este aceea de a avea o sectiune foarte scazuta de captare a neutronilor. Cea de-a doua se refera la necesitatea unor caracteristici mecanice si de rezistenta la coroziune ridicate.

## Slide 26
In cazul primelor reactoare nucleare s-au utilizat otelurile inoxidabile austenitice Cr-Ni cu caracteristici anticorozive si mecanice ridicate, dar care aveau insa o susceptibilitate la "umflare" foarte ridicata sub actiunea radiatiei de neutroni si de asemenea o sectiune prea mare de captare a neutronilor.
In schimbul acestor oteluri inoxidabile s-au introdus aliaje pe baza de zirconiu - zircaloy. Acest aliaj prezinta o sectiune de captare a neutronilor de 15 ori mai mica decat a otelurilor utilizate anterior, un coeficient foarte scazut al dilatarii liniare, o rezistenta buna la fluaj si o plasticitate ridicata