## Fracture resistance of three all-ceramic restorative systems for posterior applications.

Pallis K, Griggs JA, Woody RD, Guillen GE, Miller AW.

Department of Restorative Sciences, Graduate Prosthodontics, Baylor College of Dentistry, Dallas, Tex, USA.

STATEMENT OF PROBLEM: The failure loads of all-ceramic crowns are influenced not only by the fracture resistance of the component materials but also by prosthesis geometry and size and location of flaws, thus there is a need for a study that compares the fracture resistance of all-ceramic systems using a simple and reproducible specimen geometry that includes flaws occurring at material interfaces. PURPOSE: The research aim was to compare the in vitro fracture resistance and origin of failure of simulated first molar crowns fabricated using 3 all-ceramic systems, IPS Empress 2, Procera AllCeram, and In-Ceram Zirconia. MATERIAL AND METHODS: Twenty axisymmetric crowns of each system were fabricated to fit a preparation with 1.5- to 2.0-mm occlusal reduction. The center of the occlusal surface on each of 15 specimens per ceramic system was axially loaded to fracture in a universal testing machine, and the maximum load (N) was recorded. Fractured surfaces were examined using optical and electron microscopy to determine the most prevalent origin of failure in each ceramic system. Five crowns per system were sectioned, and thickness of the luting agent, core material, and veneer porcelain layers were measured. The 95% confidence intervals of the Weibull modulus and characteristic failure load were compared between the 3 systems. Two-way multivariate analysis of variance was used to analyze the thickness of the luting agent, ceramic core, and veneer porcelain layers (alpha=.05). RESULTS: The 95% confidence intervals for Weibull modulus were 1.8 to 2.3 (IPS Empress 2), 2.8 to 3.6 (Procera AllCeram), and 3.9 to 4.9 (In-Ceram Zirconia). The 95% confidence intervals for characteristic failure load were 771 to 1115 N (IPS Empress 2), 859 to 1086 N (Procera AllCeram), and 998 to 1183 (In-Ceram Zirconia). The origin of failure was most commonly found at the interface between the ceramic core and veneer porcelain for IPS Empress 2 and between the ceramic core and luting agent layer for the other systems. CONCLUSIONS: There was no significant difference in fracture resistance; however, there was a significant difference in failure origin between the all-ceramic systems studied.

PMID: 15211299 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Resistência à fratura de todos os três sistemas cerâmicos de aplicação em posteriores.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: O fracasso devido à carga em todas as coroas cerâmicas são influenciados não só pela resistência a fratura dos componentes dos materiais, mas também por falhas na geometria, dimensão e localização das próteses, portanto, há uma necessidade de um estudo que compara a resistência da fratura de todos os sistemas cerâmicos utilizando um modelo simples e reprodutível de geometria que inclui falhas ocorridas na enterface dos materiais.

FINALIDADE: O objetivo da investigação foi comparar a resistência, in vitro, da fratura e da origem do fracasso da primeira simulação em coroas de molares fabricados utilizando todos os três sistemas cerâmicos, IPS Empress 2, Procera AllCeram, e In - Ceram Zirconia.

MATERIAL E MÉTODOS: Vinte preparos de coroas de cada sistema foram forjadas para caber uma preparação com 1,5 - a 2,0 mm de redução oclusal. O centro da superfície oclusal, em cada um dos 15 espécimes sofreu uma força axial em uma máquina testes universais, bem como a carga máxima (N) foi gravada. Superfícies fraturadas foram examinadas utilizando a microscopia óptica e eletrônica para determinar a origem da incapacidade mais prevalente em cada sistema cerâmico. Cinco coroas por sistema foram seccionadas, e foram medidas: a de espessura do agente luting, materiais nucleares, e verniz da porcelana. Os 95% de confiança dos intervalos da Weibull e o fracasso característico devido a carga foram comparados entre os 3 sistemas. Bidireccional análise multivariada de variância foi utilizada para analisar a espessura da luting agente, núcleo cerâmico, e camada de verniz da porcelana (alfa =. 05).

RESULTADOS: Os 95% do módulo de confiança dos intervalos de Weibull foram 1,8 para 2,3 (IPS Empress 2), 2.8 a 3.6 (Procera AllCeram), e de 3,9 para 4,9 (In - Ceram Zirconia) . Os 95% de confiança dos intervalos para fracasso característico de carga foram 771 para 1.115 N (IPS Empress 2), 859 para 1.086 N (Procera AllCeram), e 998 para 1183 (In - Ceram Zirconia). A origem da falha foi mais comumente encontrada na interface entre o núcleo cerâmico e o verniz da porcelana IPS Empress 2 e na camada entre o núcleo cerâmico e agente luting para os outros sistemas.

CONCLUSÕES: Não houve diferença significativa em resistência à fratura. No entanto, houve uma diferença significativa entre a origem do fracasso de todos os sistemas cerâmicos estudados.