## Biaxial flexural strength and indentation fracture toughness of three new dental core ceramics.

Wagner WC, Chu TM.

School of Dentistry, The University of Michigan, Ann Arbor, USA.

The traditional gold and porcelain fused to metal crowns have been challenged by the esthetic all-ceramic crown materials. Only previous experience with poor mechanical properties, lack of standardized tooth preparation, and processing challenges have prevented universal acceptance of all-ceramic crowns. However, stronger and tougher ceramics and unique processing methods for ceramics have been developed in the past 20 years. In this study, three new ceramic crown core materials were tested to compare their biaxial flexural strength and indentation fracture toughness. Ten specimens of Empress, In-Ceram, and Procera AllCeram ceramics were prepared according to their manufacturers' recommendations. The results revealed significant differences in flexural strength for the three materials (p < or = 0.05). The average flexural strengths of AllCeram, In Ceram, and Empress ceramics were 687 MPa, 352 MPa, and 134 MPa respectively. There was no statistically significant difference between the fracture toughness of Procera (4.48 MPa x m1/2) and In-Ceram ceramics (4.49 MPa x m1/2); however, both ceramics had significantly higher fracture toughness (p < 0.005) than Empress ceramic (1.74 MPa x m1/2).

PMID: 8820804 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Forças flexurais Biaxiais e identificação da fratura de três novos sistemas cerâmicos.

O tradicional ouro e coroas metálicas e metalocerâmicas foram contestados por todos por causa da estética. Só a experiência anterior com propriedades mecânicas pobres, a falta de preparo padronizado dos elementos dentários, transformação e desafios têm impedido aceitação universal de todas as coroas cerâmicas. No entanto, a mais forte e mais dura cerâmica e única de métodos de processamento cerâmicas têm sido desenvolvidos nos últimos 20 anos. Neste estudo, três novos materiais para coroas cerâmicas foram testados para comparar suas forças flexurais biaxiais e resistência fratura. Dez coaroa foram preparadas de acordo com as recomendações dos fabricantes com Empress, In - Ceram e Procera AllCeram. Os resultados revelaram diferenças significativas na resistência a forças flexurais para os três materiais (p <ou = 0,05). A cerâmica que apresentou maior força flexural foi AllCeram, seguida de In Ceram e Empress, com os respectivos valores 687 MPa, 352 MPa, e 134 MPa. Não houve diferença estatisticamente significativa entre a resistência a fratura do Procera (4,48 MPa x m1 / 2) e In - Ceram cerâmica (4,49 MPa x m1 / 2); No entanto, ambas as cerâmicas tiveram resistência a fratura significativamente superior (p < 0,005) do que Empress cerâmica (1,74 MPa x m1 / 2).